## Slide 1: Biosenzory a monitoring životního prostředí. 2. Optické senzory I
.
  Co je světlo? Foton
    Elektromagneticke Spektrum
    Maxwelovy rovnice, VID
    Spektroskopie
    UV spektroskopie – Lambert-Beerův zákon
    Fluorescence –Stern-Volmerova rovnice
    Reflexe
    Rozptyl
    Speckle
    Totální odraz na rozhraní dvou transparentních prostředí
  Vedení světla vlnovodem
    Základní charakteristiky optického vlákna
    Ztráty světla v optickém vlákně
    Výroba optických vláken
Z úvodní přednášky:
Pro jeden typ kontaminantu byly vyvinuty biosenzory s různými enzymy nebo jinými částmi buněk i celobuněčné.
Biosenzory s převodníkem pH nebo kyslíku.
Převodník elektrický nebo optický (pH elektroda, pH optoda, Clarkova elektroda nebo, kyslíková opt(r)oda).
Notes: V úvodní přednášce bylo ukázáno, že pro jeden typ kontaminantu byly vyvinuty biosenzory s různými enzymy i celobuněčné. Dále, že řada celobuněčných senzorů využívá pH, nebo kyslíkový převodník. A tyto převodníky mohou být elektrické nebo optické. Jako je pH elektroda, Clarkova elektroda nebo optody pH a kyslíku. Tato přednáška je úvodem k optickým senzorům. Začíná stručným připomenutím základních pojmů v optice. V druhé části pak budou uvedeny základy vedení světla optickými vlákny .

## Slide 2: Foton má vlastnosti vlny i částice.
Foton je elementární částice, která zprostředkovává elektromagnetické interakce a je základní složkou všech forem elektromagnetického záření.
Foton má nulovou hmotnost a ve vakuu se šíří konečnou rychlostí.
Při interakci s hmotou může být zpomalen, nebo absorbován a může přenášet energii a hybnost úměrně své frekvenci.
Částicové vlastnosti světla se projevují především při vysokých energiích fotonů, jinak převažují vlnové vlastnosti elektromagnetického záření.
Notes: Světlo má duální charakter má vlastnosti vlny i částice jeho elementární částice je foton, který zprostředkovává elektromagnetické interakce a je základní složkou všech forem elektromagnetického záření.
V roce 1900 byl dokončen Maxwellův teoretický model světla jako oscilujícího elektrického a magnetického pole. Nicméně některá pozorování nemohla být vysvětlena žádným modelem elektromagnetického záření, což vedlo k myšlence, že světelná energie je v kvantech popsaných rovnicí E= hν. Později se ukázalo, že tyto světelná kvanta mají moment hybnosti, takže mohou být považovány za částice.
Foton má nulovou hmotnost a ve vakuu se šíří konečnou rychlostí.
Při interakci s hmotou může být zpomalen, nebo absorbován a může přenášet energii a hybnost úměrně své frekvenci.
Částicové vlastnosti elektromagnetického záření se projevují především při vysokých energiích fotonů, jinak převažují vlnové vlastnosti elektromagnetického záření.

## Slide 3
Elektromagnetický model světla podle Maxwella.
ε Permitivita je poměr elektrické indukce a intenzity elektrického pole [ F/m]
Materiál | εr
vzduch | 1,0005
polystyren | 2,6
sklo | 7,6
křemík | 12
voda | 80
Speciální mat | až 105
Vektory elektrické intenzity a magnetické indukce jsou spolu svázané a díky tomu se mohou šířit i ve vzduchoprázdnu jako elektromagnetické vlnění.
μ Permeabilita je poměr magnetické indukce a intenzity magnetického pole [ H/m]
ve vakuu
Pro většinu látek, kromě kovů, μr ≈ 1
ve vakuu
(kg m A-2 s-2 )
A-2
(kg-1 m-3 A2 s4 )
Notes: Elektromagnetický model světla podle Maxwella popisuje jevy geometrické optiky. Světlo je popsáno vektory felektrické intenzity a magnetické indukce, které jsou spolu svázané a díky tomu se mohou šířit i ve vzduchoprázdnu jako elektromagnetické vlnění. Materiálové konstatny jsou epsilon permitivita poměr elektrické indukce a intenzity elektromagnetického pole a permeabilita poměr magnetické indukce a intenzity magnetického pole. Permitivita dosahiuje hodnot od 1 pro vzduch po 80 pro vodu u speciálních magteriálů to může být až řádu statisíců. Permeabilita je pro většinu látek, kromě kovů je blízko jedné.

## Slide 4
Maxwelovy rovnice popisující
šíření světla ve vakuu:
Fázová rychlost elektromagnetických vln
Dosazením číselných hodnot pro vakuum
Index lomu je definován jako poměr rychlosti šíření světla v daném prostředí a ve vakuu a může být uveden do vztahu s elektromagnetickými vlastnosti prostředí:
Pro dielektrika (μr = 1) n=√ εr
relativní permitivita a relativní permeabilita prostředí
Notes: Z Maxwellových rovnic popisujících šíření elektromagnetických vln v homogenním prostředí, po dosazení číselných hodnot pro vákuum vychází známá hodnota rychlosti světla 3 x 10 na 8 m/s. Index lomu je definován jako poměr rychlosti šíření světla v daném prostředí a ve vakuu a může být uveden do vztahu s elektromagnetickými vlastnosti prostředí: jako druhá odmocnina ze součinu relativní permitivity a permeability. Relativní permitivita je poměr permitivity v daném prostředí k permitivitě vakua a obdobně relativní permeabilita je poměrem permeability v danném prostředí k permeabilitě vakua. Pro dielektrika kde permeabilita je rovna jedné je index lomu roven druhé odmocnině z relativní permitivity.

## Slide 5
Rozdílné elektromagnetické vidy mohou být nahlíženy jako nezávislé harmonické oscilátory.
Foton odpovídá jednotce energie E=Hν v-tého elektromagnetickém vidu.
VID = geometrické uspořádání ektromagnetického pole.
Vlnová délka
Magnetické pole
Směr šíření
Elektrické pole
Elektrická a magnetická vlna, které jsou na sebe vždy kolmé, jsou pří šíření orientovány všemi směry. Jedna orientace je oddělena při polarizaci.
Notes: Different electromagnetic modes (such as those depicted here) can be treated as independent simple harmonic oscillators. A photon corresponds to a unit of energy E=hν in its electromagnetic mode
Elektrická a magnetická vlna, které jsou na sebe vždy kolmé, jsou pří šíření orientovány všemi směry. Jedna orientace je oddělena při polarizaci. Geometrické uspořádání elektromagnetického pole je označováno jako vid, mod.. Rozdílné elektromagnetické vidy mohou být nahlíženy jako nezávislé harmonické oscilátory, liší se Intenzitou, vlnovou délkou, polarizací, směrem. Foton odpovídá jednotce energie E=Hν v-tého elektromagnetickém vidu

## Slide 6
Spektroskopie je použití absorbce, emise nebo rozptylu elektromagnetického záření hmotou k jejímu kvantitativnímu a kvalitativnímu popisu.
Spektroskopie
Notes: Interakce elektromagnetického záření z hmotou se využívá v analytické chemii a při konstrukci senzorů. Spektroskopie využívá absorbce, emise nebo rozptylu elektromagnetického záření hmotou k jejímu kvantitativnímu a kvalitativnímu popisu. Bylo a je využíváno elektromagnetické záření od vlnových délek 10 na méně 6 nm až po radiové vlny s vlnovou délkou 100 km. Viditelná část světla tvoří jenom malou část od 400 do 700 nm. Pro identifikaci funkčních skupin organických látek je významná především infračervená oblast záření

## Slide 7: Vibrace molekul -Infračervená a Ramanova spektra (λ ~ 10 μm)
Tyto dvě spektroskopie měří vibrace ale každá jiným způsobem:
Infračervená spektroskopie je absorbční měření.
Ramanova spektroskopie měří rozptyl světla z laserového zdroje, který po té co došlo k rozptylu se skládá s vibračními strukturami molekul.
Infračervené pásy jsou aktivní jestliže se současně s vibrací mění dipol moment.
Ramanovy pásy jsou aktivní jestliže se mění polarizovatelnost.
Notes: Tato oblast vlnových délek, okolo 10 um rezonuje s vibracemi molekul. Infračervená spektroskopie je absopční měření kdežto Ramanova spektroskopie měří rozptyl světla z laserového zdroje, který po té co došlo k rozptylu se skládá s vibračními strukturami molekul. Infračervené pásy jsou aktivní jestliže se současně s vibrací mění dipol moment. Ramanovy pásy jsou aktivní jestliže se mění polarizovatelnost. Na bázi měření infračervených spekter jsou založeny senzory kysličníku uhličitého a pro ŕychlé zjištování koncentrace methanolu v alkoholikckých nápojích se využívá Ramanových spekter.

## Slide 8: Infračervená spektra charakteristické pásy ( ~ 2,5 -14 μm ,  ~ 700-4000 cm-1)
Notes: Pomocí infračervených spekter, můžeme určit funkční skupiny v organických molekulách. Charakteristické absorpční pásy funkčních skupin jsou v oblasti vlnových délek zhruba od 2,5 do 14 mikrometrů. V infračervené spektroskopii se pozice absorpčních pásů udává jako vlnočet, reciproká hodnota vlnové délky v cm na -1. Spektra čistých organických látek jsou tabelovaná a lze je použít k identifikaci separované látky.

## Slide 9: Elektronové přechody UV-VIS spektra (λ < ~ 1 μm)
Spektrum organických látek je komplexní. Představuje superpozici rotačních a vibračních přechodů elektronových stavů, které se jeví jako široký absorbční pás.
Absorbce UV-VIS světla organických molekul je omezena na určité funkční skupiny, chromofory, které obsahují valenční elektrony s nízkou excitační energii.
Absorbce ultrafialového a viditelného záření odpovídají excitacím vnějších elektronů.
Notes: V ultrafialové a viditelné oblasti spektra se uplatňují elektronové přechody . Spektrum organických látek je komplexní. Představuje superpozici rotačních a vibračních přechodů elektronových stavů, které se jeví jako široký absorbční pás.
Absorbce UV-VIS světla organických molekul je omezena na určité funkční skupiny, - chromofory – které obsahují valenční elektrony s nízkou excitační energii.
Absorbce ultrafialového a viditelného záření odpovídají excitacím vnějších elektronů. Zvýšením interakce vnějších elektronů lze posunout absorpční pásy k vyšším vlnovým délkám tak jak ukazuje příklad komplexu Renia s bipyridilem. Zvětšením ligandů z bipyridilu na bisphenylethynyl bipyridyl a zvýšením konjugace elektronů lineárním uspořádáním ligandů došlo k posunu maxima absorpčních pásů o více než 100 nm. Při konstrukci optických senzorů v UV a viditelné oblasti je posun k vyšším vlnovým délkám žádoucí vzhledem k lepší dostupnosti zdrojů a detektorů záření.

## Slide 10
A= -logT= -log(I/Io)
A = ελ x B x C Lambert Beerův zákon
ελ molární extinkční koeficient [M-1cm-1]
B optická dráha [cm], C koncentrace vzorku [M]
rozptyl
odraz
ABSORBCE SVĚTLA
Notes: Při interakci světla s hmotou dochází k částečnému odražení paprsku od rozhraní a část paprsku prochází. Procházející paprsek je zeslaben rozptylem a absorpcí ve hmotě. Absopce je popsána Lambert Beerovým zákonem, který říká že záporný dekadický logaritmus poměru intenzit vstupujícího a vystupujícího světla je roven součinu molárního extinkčního koeficientu, optické dráhy a koncentrace vzorku (absorbující látky).

## Slide 11: Odvození Lambert-Beerova zákona
Molekula je aproximována jako neprůhledný disk, jehož plocha průřezu σ představuje účinnou plochu pro foton o frekvenci w.
Jestliže frekvence světla je daleko od rezonance plocha se blíží 0 a naopak v blízkosti rezonance je maximální.
Plocha A
Absorbující body o průřezu σ
b světelná dráha
z
dz
IO
I
I-dl
dI/Izo = - σ*. N*. dz
Neprůhledná plocha ve výřezu dz je σ*. N*. A*.dz
ln(I)-ln(Io) = - σ*. N*. b
ln(I)-ln(Io) = ε . b. c
Absorbovaná frakce fotonů
N= počet molekul/cm3
Notes: Při odvození vztahu pro Lambert-Beerův zákon se vychází z molekuly aproximované jako neprůhledný disk jehož plocha průřezu σ představuje účinnou plochu pro foton o frekvenci w. Jestliže frekvence světla je daleko od rezonance plocha se blíží 0 a naopak v blízkosti rezonance je maximální.
Neprůhledná plocha ve výřezu dz je popsána součinem průřezu absorbujících bodů ve výřezu ,počtu molekul na cm krychlový, ploše a tlouštce výřezu . Absorbovaná frakce fotonů ve výřezu dz je cI ma dIzo a po integraci vychází, že rozdíl logaritmů výstupního a vstuního světla je roven součinu molárního extinkčního koeficientu, světelné dráhy a koncentrace absorbující látky.

## Slide 12
Typické průřezy a molární absorbční koeficienty.
Notes: Typické průřezy a molární absobční koeficienty atomů jsou 10 na ,minus 12 cm na druhou a molekul 10 na minus16 cm na druhou. Odpovídající molární extinkční koeficienty jsou u atomů řádu 10 na 8 a u molekul 10 na 4.

## Slide 13: REFLEXE
Reflexe je změna směru čela vlny na rozhraní mezi dvěma odlišnými medii takže se čelo vlny vrací do media ze kterého přišlo.
Úhel dopadu = úhel odrazu
Notes: Odraz - Reflexe je změna směru čela vlny na rozhraní mezi dvěma odlišnými medii, takže se čelo vlny vrací do media ze kterého přišlo. U zrcadlového odrazu platí, že Úhel dopadu je roven úhel odrazu.

## Slide 14: Rozptyl
Rozptyl je fyzikální proces kdy některá forma radiace jako je světlo nebo pohybující se částice jsou odchýleny od přímého směru jednou nebo více lokalizovanými překážkami v mediu kterým se šíří.
Rozptyl zahrnuje odrazy, které nelze předpovědět pomocí zákona odrazu a je nazýván difusním odrazem na rozdíl od zrcadlového odrazu.
Nehomogenity, které způsobují rozptyl = rozptylová centra jsou částice, bubliny, kapky, vlákna, fluktuace hustoty a složení, defekty v krystalické mřížce, povrchové nerovnosti, buňky.
Podle velikosti rozptylových center a jejich poměru k vlnové délce záření byl rozptyl rozdělen na Raleighův, Mieův a Brillouniuv.
Notes: Rozptyl zahrnuje odrazy, které nelze předpovědět pomocí zákona odrazu a je nazýván difusním odrazem na rozdíl od zrcadlového odrazu.
Rozptyl je fyzikální proces kdy některá forma radiace jako je světlo nebo pohybující se částice jsou odchýleny od přímého směru jednou nebo více lokalizovanými překážkami v mediu kterým se šíří.
Nehomogenity, které způsobují rozptyl = rozptylová centra jsou částice, bubliny, kapky, vlákna, fluktuace hustoty a složení, defekty v krystalické mřížce, povrchové nerovnosti, buňky.
Podle velikosti rozptylových center a jejich poměru k vlnové délce záření byl rozptyl rozdělen na Raleighův, Mieův a Brillouniuv.
Přičemž Brilouniuv rozptyl se uplatňuje pouze při vysokých energiiích

## Slide 15: Raleighův rozptyl Mieův rozptyl
Směr světla
Velikost částic ≈ λ ( ≈100 nm)
Velikost částic > λ ( ≈ 0,1mm)
IR = k.1/λ4
IR
Červánky za větrného počasí. Světlo kratších vlnových délek je rozptylováno více.
Světlo všech vlnových délek je rozptylováno stejně intensivně.
Notes: Raleighův rozptyl vzniká na částicích, které mají velikost srovnatelnou s vlnovou délkou světla. Stovky nanometrů až mikron. Světlo je rozptylováno rovnoměrně všemi směry. Intenzita rozptylu je nepřímo úměrná čtvrté mocnině vlnové délky, takže světlo kratších vlnových délek je rozptylováno více. Důsledek tohoto rozptylu můžeme pozorovat například jako červánky za větrného počasí.
Mieův rozptyl světla způsobují částice o velikosti desetin mm. Větší část světla se rozptyluje směrem dopředu a intenzita Mieova rozptylu není závislá na vlnové délce.

## Slide 16
Intensita
Vlnová délka
Fluorescence
Stokesův posuv
Kvantový výtěžek Ф =
Počet vyzářených fotonů
Počet absorbovaných fotonů
Pravidlo Kasha-Vavilov
Doba života fluorescence (lifetime) 
S1 = S10 . et
Notes: Při interakci světla s fluorescenční látkou dochází opět k odrazu rozptylu a absorbci ale část absorbovaného světla je vyzářena jako světlo o vyšší vlnové délce. Elektrony fluorescenční látky jsou excitovány a při přechodu do rovnovážného stavu je vyzařována energie jako světlo o nižší vlnové délce. Fluorescence je formou luminiscence která je způsobena absopcí světla následovaná téměř okamžitým vyzáření světla o vYšší vlnové délce. Doba života fluorescence Tau odpovídá průměrnému času po který molekula zůstává v excitovaném stavu než dojde k vyzáření fotonu. Fluorescence se obvykle popisuje kinetickou rovnicí prvního řádu kde S1 je koncentrace molekul v excitovaném stavu v čase t, S10 je počáteční koncentrace. Stokesův posuv je rozdíl vlnových délek maxima absorbce a emise. Kvantový výtěžek luminiscence je nezávislý na excitační vlnové délce. To je pravidlo, které je označováno jako Kasha-Vavilov. Pro mnoho fluoroforů platí, že fluorescenční spektrum je zrcadlovým obrazem spektra absorpčního.
Při interakci světla s fluorescenční látkou dochází opět k odrazu rozptylu a absorbci ale část absorbovaného světla je vyzářena jako světlo o vyšší vlnové délce. Elektrony fluorescenční látky jsou excitovány a při přechodu do rovnovážného stavu je vyzařována energie jako světlo o nižší vlnové délce. Fluorescence je formou luminiscence která je způsobena absopcí světla následovaná𝑒^(−𝑖𝜔𝑡) téměř okamžitým vyzáření světla o vYšší vlnové délce. Doba života fluorescence Tau odpovídá průměrnému času po který molekula zůstává v excitovaném stavu než dojde k vyzáření fotonu. Fluorescence se obvykle popisuje kinetickou rovnicí prvního řádu kde S1 je koncentrace molekul v excitovaném stavu v čase t, S10 je počáteční koncentrace. Stokesův posuv je rozdíl vlnových délek maxima absorbce a emise. Kvantový výtěžek luminiscence je nezávislý na excitační vlnové délce. To je pravidlo, které je označováno jako Kasha-Vavilov. Pro mnoho fluoroforů platí, že fluorescenční spektrum je zrcadlovým obrazem spektra absorpčního.

## Slide 17
Základní stav
Zakázaný přechod do tripletového stavu
Nejnižší excitovaný singletový stav
Vyšší energie vibračních stavů
Zpožděná fluorescence
Fosforescence
Fluorescence
Jablonského diagram
S0
S1
Notes: Při fluorescenci elektron absorbuje energii fotonu a přechází do excitovaného stavu. Podle typu elektronového přechodu z excitovaného stavu do základní energetické hladiny často zobrazovaného jako Jablonského diagram rozlišujeme fluorescenci, fosforescenci a zpožděnou fluorescenci.

## Slide 18
Zhášení Fluorescence
Intensita
Vlnová délka
Notes: Vlivem přítomnosti další látky v ozařované hmotě může dojít ke snížení intenzity vyzařovaného světla. Tomuto jevu se říká zhášení fluorescence.

## Slide 19: Zhášení fluorescence
Statické (chemické) zhášení je důsledkem změn v chemické podstatě fluorescenční látky. Anilin fluoreskuje při pH 5 -13 . Pod pH 5 je ve formě kationtu a nad pH 13 jako anion, přičemž oba ionty nevykazují fluorescenci.
Dynamické zhášení – Interakce zhašedla s excitovaným stavem fluoroforu.
Notes: Rozlišujeme statické a dynamické zhášení. Statické (chemické) zhášení je důsledkem změn v chemické podstatě fluorescenční látky. Anilin fluoreskuje při pH 5 -13 . Pod pH 5 je ve formě kationtu a nad pH 13 jako anion, přičemž oba ionty nevykazují fluorescenci. Dynamické zhášení je Interakce zhašedla s excitovaným stavem fluoroforu.

## Slide 20: Dynamické zhášení excitovaného stavu Stern – Volmer rovnice
Io
Iq
= 1 + kq0 . Q
Io – intensita fluorescence při nulové koncentraci zhášedla
Iq – intensita fluorescence
kq – koeficient zhášení
0 - doba života excitovaného stavu bez přítomnosti zhášedla
Q - koncentrace zhášedla
= Ksv Stern Volmerova konstanta
Pro difuzně limitované zhášení, to je v případě, že difuze zhášedla k excitované molekule je limitujícím faktorem a téměř každá kolize je účinná.
η viskozita, ra, rb poloměry molekul, dcc kolizní vzdálenost
Notes: a popisuje ho Stern-Volmerova rovnice, která říká, že poměr intenzit fluorescence při nulové koncentraci zhášedla a při koncemtraci zhášedla Q je úměrny koncentraci zhášedla . Konstanta úměrnosti –Stern-Vomerova konstanta je součinem doby života excitovaného stavu a koeficientu zhášení. Koeficient zhášení můžeme vypočítat za předpokladu, že difuze zhášedla k excitované molekule je limitujícím faktorem a téměř každá kolize je účinná. R je plynová konstanta, T absolutní teplota, eta viskozita , ra a rb jsou poloměry molekul a dcc je jejich vzdálenost. V praxi se koeficient zhášení určuje experimentálně ze závislosti intenzity fluorescence na koncentraci zhášedla v danném roztoku.

## Slide 21: Měření fluorescence
Měření intenzity fluorescence. Ustálená fluorescence je excitována kontinuálním zdrojem a měříme časovou střední hodnotu intenzity fluorescence.
Měření v časové oblasti. Fluorescence je excitována pulzním zdrojem nebo je budící záření fázově modulováno. Při měření v časové oblasti doba dohasínání nezávisí na koncentraci vzorku.
Notes: Fluorescence se měří buď jako intenzita nebo v časové oblasti, Ustálená fluorescence je excitována kontinuálním zdrojem a měříme časovou střední hodnotu intenzity fluorescence.
Při měření v časové oblasti je Fluorescence excitována pulzním zdrojem nebo je budící záření fázově modulováno. Při měření v časové oblasti doba dohasínání nezávisí na koncentraci vzorku.

## Slide 22
Časově rozlišená fluorescence
Pulsní měření
Měření pomocí fázové modulace.
Excitační puls
Excitace
φ
A
B
f = 1-200 MHz
Notes: Při pulsním měření je fluorescence excitována krátkým lasderovým pulsem (10-8 s) a měří se doba dohasínání fluorescence. Při měření pomocí fázové modulace je fluorescence buzena sinjusově modulovaným světlem s frekvencí 1 – 200 MHz a doba dohasínáfní se vypočítává z fázového posunu budícího světla proti světlu vyzařovanému a z poměru maxima intenzit.
Frequency-domain methods Fluorescence lifetime is calculated by measuring the phase shift of fluorescence and the reduction in its amplitude using a detector with a gain modulator when the laser used as the excitation light source is modulated (1 to 200 MHz). The measurement made be taken either by laser scanning or by charge-coupled device (CCD).

## Slide 23
Texture Analysis of Fluorescence Lifetime Images of Nuclear DNA with Effect of Fluorescence Resonance Energy Transfer
Shin-ichi Murata, Petr Herman, and Joseph R. Lakowicz*
Cytometry 43:94–100 (2001)
Vliv způsobu měření fluorescence na obraz získaný fluorescenčním mikroskopem.
Buňka vybarvovaná barvivy
Ho (Hoechst 3342) a
7-AAD ( 7-AMINO-ACTINOMYCIN).
Měření intenzity fluorescence
Měření fluorescence v časové oblasti
Notes: Podle toho jakým způsobem je fluorescence měřena se liší i obraz získaný fluorescenčním mikroskopem. To můžeme vidět například na bu%nce vybarvené komerčními fluorescenčními barvivy. Obraz získaný měřením intenzity se výrazně liší od měření v časové oblasti ale jsou rozdíly i při měření dohasínání fluorescence a fázového posunu.

## Slide 24
Speckle = obrazec světelných skvrn vznikající jako difuzní reflexe koherentního světla (laser) od povrchu. Rozměry nerovností povrchu jsou srovnatelné s vlnovou délkou světla laseru.
Obrazec skvrn je vytvořen vzájemným rušením sady koherentních vlnových front.
Průmyslově se využívá k měření deformace a tvaru (polovodičové spoje, výzkum polymerů, hudební nástroje).
Objektivní speckl – obrazec je pozorován přímo na stínítku.
Subjektivní speckl – zobrazení rozptylujícího povrchu pomocí čoček.
Speckle
Notes: Jiným optickým jevem , který vzniká jako difuzní reflexe koherentního světla, laserového paprsku, od povrchu je speckle. Odrazy od nerovností povrchu, které jsou srovnatelné s vlnovou délkou světla laseru vzniká charakteristický obrazec skvrn, který je výsledkem vzájemného rušení sady koherentních vlnových front. Průmyslově se využívá k měření deformace a tvaru (polovodičové spoje, výzkum polymerů, hudební nástroje).
Pokud je obrazec pozorován přímo na stínítku je označován jako Objektivní speckl . A pokud jsou použity k zobrazení čočky jedná se o
Subjektivní speckl.

## Slide 25
Podmínky totálního odrazu (TIR):
Index lomu prostředí ze kterého paprsek vstupuje je vyšší než prostředí do kterého vstupuje.
2) Úhel vstupu je vyšší než mezní úhel
Průchod světla z prostředí opticky hustšího (n1) do prostředí opticky řidšího (n1).
Totální odraz na rozhraní dvou transparentních prostředí (TIR).
n1 > n2
Index lomu n2
Index lomu n1
Prostředí 1
Prostředí 2
sin θm1= 1/n1
Jev TIR způsobuje 100% odraz. V přírodě neexistuje jiný případ kdy by světlo bylo 100% odráženo.
Notes: Při průchodu světla z jednoho transparentního prostředí do druhého, například sklo-vzduch, je vždy část světla odražena a část světla prochází. V případě průchodu světla z prostředí opticky hustšího do prostředí opticky řidšího to znamená, že index lomu prvního prostředí je vyšší než index lomu druhého prostředí nastává lom od kolmice. Při větších úhlech dopadu než je mezní úhel , již světlo do druhého prostředí neproniká a jen se od rozhraní s opticky řidším prostředím odráží. Nastává úplný, totální, odraz, který způsobuje, že všechno světlo je odraženo zpět do prostředí s vyšším indexem lomu. Velikost mezního úhlu závisí na indexu lomu prostředí. Sinus mezního úhlu je roven převrácené hodnotě indexu lomu. Totální odraz způsobuje 100 % odraz. V přírodě neexistuje jiný případ kdy by světlo bylo odráženo ze 100 %. To znamená, že i po mnoha totálních odrazech nedochází ke ztrátám světla. Na principu totálního odrazu je vedeno světlo optickými vlákny. Optická vlákna jsou dnes základem telekomunikací. Za posledních 40 let zcela nahradili v telekomunikacích měděné kabely.

## Slide 26
Princip vedeni světla optickým vláknem
Přenášené paprsky
Jádro n1
Obal n2
Konus přenášeného světla
Paprsky nepřenášené jádrem světlovodu
Planární vlnovod
n1 > n2
Notes: Optická vlákna jsou nejčastěji soustředné válce, z nichž vnitřní, jádro optického vlákna má vyšší index lomu a vnější válec, obal, má index lomu nižší. Když svítíme do vlákna kuželem paprsků, jsou přenášeny pouze paprsky, které splňují podmínku totálního odrazu. Světlo je vláknem přenášeno pomocí mnohonásobného odrazu na rozhraní jádra a obalu. Podobně pomocí totálního odrazu se světlo šíří i planárními vlnovody.

## Slide 27
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_fiber
Notes: Na internetu na stránkách wikipedie je možné nalézt zviditelnění šíření světla optickým vlnovodem. Jádro optického vlnovodu je skleněná tyčka a obal je vzduch. V jádře je vidět šíření koherentního laserového paprsku díky odrazům na rozhraní sklo-vzduch.

## Slide 28
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY OPTICKÉHO VLÁKNA
Numerická apertura (NA)
Útlum = ztráty světla ve vlákně =
= Absorbcí a rozptylem v materiálu + nedokonalostí geometrie vlákna (mikroohybové) + interferencí vidů
Rozměry jádra a obalu –jednovidový, mnohavidový vlnovod
Materialové – určují vlnovou délku přenášeného světla
jádro
obal
Notes: Základní charakteristiky optického vlákna jsou numerická apertura, která určuje maximální úhel paprsku, které je vlákno ještě schopno přenášet, útlum světla který dává informaci o ztrátách světla v důsledku jeho přenosu vláknem. Rozměry jádra a obalu, zda se bude jednat o optické vlákno mnohavidové nebo jednovidové. Materiál světlovodu pak určuje vlnové délky přenášeného světla.

## Slide 29: Počet vedených modů (vidů) V
Pro mnohavidové optické vlákno se skokovým profilem indexu lomu:
D = průměr vlákna
NA = numerická apertura
λ = vlnová délka přenášeného světla
Mnohavidové vlákno V > 2,405
Jednovidové vlákno V < 2,405
SMF (Single Mode Fiber)
Vm
Notes: Vid je geometrické uspořádání elektromagnetického pole nebo přesněji přípustná elektromagnetická struktura. Kolik vidu může optické vlákno přenášet je určeno průměrem jádra vlákna, numerickou aperturou a je nepřímo úměrné druhé mocnině vlnové délky. Podle počtu přenášených vidů rozlišujeme vlákna mnohavidová a jednovidová. Jednovidová vlákna se vyznačují tím, že jejich V je nižší než 2,4. anglické označení je SMF single mode fiber

## Slide 30: Numerická apertura = sinus poloviny maximálního úhlu světla, které je vlákno schopno přenést.
NA = sin θ = 1/2(n21 – n22)1/2
θ
Jádro, n1
Obal, n2
Maximální úhel vstupu přenášeného světla úhel
Konus přenášeného světla
NAPCS = 0.4
n1Silica = 1.47, n2PDS = 1.41
Θ =30°
Notes: Numerická apertura udává sinus maximálního úhlu vstupního paprsku, který je světlovod ještě schopen přenést. Paprsky, které dopadají na čelo vlákna pod vyšším úhlem procházejí do optického obalu a na rozhraní s pláštěm, mechanickým polymerním obalem jsou utlumeny. Numerická apertura u skleněných a polymerních optickáých vláken se pohybuje v rozmezí 0,1 až 0,5. Vlákno, jehož jádro je tvořeno křemenným sklem a obal silikonovým polymerem je označováno jako PCS vlákno, polymer cladded silica má numerickou apertůru rovnu 0.4, index lomu jádra křemnného skla je 1.47 a index lomu obalu polydimethylsiloxanu je1.41 Vstupní úhel theta je potom 30

## Slide 31
Vedení světla optickým vláknem
Index lomu
Vstupní puls
Výstupní puls
125 µm
380 µm
125 µm
125 µm
50 µm
<10 µm
200 µm
n
n
n
Notes: Tento slide ukazuje typické rozměry a profily indexu lomu v jádře vláken a šíření světelného pulsu . Typický průměr jádra mnohavidového optického vlákna se skokovou změnou indexu lomu step index fiber je 200 um. V důsledku interference vidů šířících se tímto vláknem s různým počtem odrazů výstupní pulz je snížen a rozšířen. K menšímu rozšíření výstupního pulzu dochází u vláken s gradientním profilem indexu lomu, jejichž typický průměr jádra je 50 um. K nejmenší deformaci přenášeného pulsu dochází u jednovidových vláken. Průměr jádra jednovidového vlákna musí být blízko rozměrům vlnové délky přenášeného světla to znamená pod 10 um. Průměr obalu jednovidových vláken je 125 um kvůli zachování pevnosti vlákna.

## Slide 32
Přenos jednoho pulsu mnohavidovým vláknem s krokovým profilem indexu lomu.
Přenos více pulsů mnohavidovým vláknem s krokovým profilem indexu lomu.
Přenos pulsů světla ve vlákně se skokovým profilem indexu lomu.
Notes: Obecně jsou optická vlákna používána především v telekomunikacích, kde se vyžaduje aby výstupní puls se co nejvíce podobal pulsu vstupnímu. Při přenosu rychle za sebou jdoucích pulsů, mnohavidovým vláknem se skokovým profilem indexu lomu v důsledku interference vidů jsou výstupní pulzy širší a dochází k jejich splývání.

## Slide 33
Přenos pulsu světla ve vlákně s gradientovým profilem indexu lomu.
Šíře pulsu vlákna s gradientním profilem indexu lomu
Šíře pulsu vlákna s krokovým profilem indexu lomu
Notes: Při přenosu pomocí vlákna s gradientním profilem indexu lomu dochází k menším rozdílum v rychlosti přenosu jednotlivých paprsků a výstupní puls je úzký. Paprsky vstupující pod vyšším úhlem jsou v důsledku gradientního profilu indexu lomu směrovány zpět ke středu vlákna.

## Slide 34: Útlum světla
db/km
Útlum světla ve vlákně = záporný dekadický logaritmus poměru intenzity výstupního a vstupního světla.
Notes: Utlum světla vedením světla vláknem se udává v decibelex na km a vypočte se jako = záporný dekadický logaritmus poměru intenzity výstupního a vstupního světla

## Slide 35: Ztráty světla ve vlákně materiálem:
Jestliže je původní intenzita světal Io a po proběhnutí vzdálenosti X se sníží na I, pak platí
I=Io exp(-αtX)
Kde αt je celkový koeficient útlumu skládající se ze dvou částí – rozptylové αr a absorpční αa
αt = αr + αa
Materiály pro výrobu optických vláken: (UV-VIS-NIR)
Křemenné sklo, křemenné sklo dopované germaniem a borem
Polymery- polymethylmethakrylat, polystyren, fluorované polymery polydimethylsiloxan (optický obal)
(IR) Chalkogenní skla
Notes: Jestliže je původní intenzita světala I a po proběhnutí vzdálenosti X se sníží na Io, pak platí, že intenzita výstupního světla I je úměrná intenzitě vstupního světla Io sníženého o exponenciál součinu celkového koeficientu útlumu a vzdálenosti. Celkový koeficient útlumu se skládá ze dvou částí rozptylové a absorbční. Koeficient útlumu je závislý především na materiálu ze kterého je optické vlákno vytvořeno. V oblasti přenášeného světla nesmí mít matekiál optického vlákna vlastní absorbci. Pro oblast vlnových délek od ultrafialového světla po blízkou infračervenou oblast se používá Křemenné sklo, křemenné sklo dopované germaniem a borem
Polymery- polymethylmethakrylat, polystyren, pro optický obal fluorované polymery polydimethylsiloxan
(pro infračervenou oblast jsou optická vlákna tažena z Chalkogenních skel.

## Slide 36
Závislost útlumu na vlnové délce přenášeného světla pro světlovod s jádrem s vysokým obsahem SiO2.
Ztráty ve vlákně
Absorpce OH iontů
Raleighův rozptyl
IČ absorpce
UV absorpce
UV-VIS NIR
Vlnová délka (µm)
Útlum
db/km
Notes: Tento slide ukazuje závislost útlumu světla v křemenném vlákně na vlnové délce přenášeného světla. Celkové ztráty ve vlákně se skládají z raleghova rozptylu tečkovaná čára, který stoupá směrem k ultrafialové oblasti záření vlastní absorbce v UV a infračervené oblasti A VYŠŠÍCH HARMONICKÝCH ABSORBCÍ oh IONTŮ. Přenos světla s nejmenšími ztrátami tedy bude kolem 1,3 mikronů tam kde je minimum . Útlum křemených vláken je v jednotkách decibelů na kmm.

## Slide 37: Útlum v plastovém vlákně je o tři řády vyšší než ve skleněném (křemenném) vlákně.
Útlum plastového vlákna
Notes: Útlum v plastovém vlákně je o tři řády vyšší než ve skleněném vlákně a nejnižších hodnot dosahuje mezi 500 -600 nm v oblasti zelené barvy. Souvisí to s vyššém indexem lomu než mají silikátová vlákna a z Ralighovým rozptylem na nehomogenitách polymerní sítě.

## Slide 38: Ztráty světla v optickém vlákně způsobené rozptylem
Ztráty lokálními změnami indexu lomu pokud jsou způsobeny nehomogenitami srovnatelnými s λ/n1 (Raleighův rozptyl) jsou úměrné 1/ λ4.
Nehomogenity mající rozměr λ/n1 <Λ < 1 mm rozptylují světlo především směrem dopředu. Tento typ rozptylu se nazývá Mieův rozptyl. Zdrojem tohoto typu nehomogenit jsou např. nepravidelnosti na rozhraní jádra a obalu, tlak, bubliny, fluktuace průměru vlákna a mikroohybové ztráty.
Mikroohybové ztráty vznikají interferencí povrchové mechanické vlny s vedeným videm.
Ztráty způsobené nelineárním rozptylem:
Stimulovaný Brilouinův rozptyl a Ramanův rozptyl objevují se ve vláknech v případě přenosu velmi vysokých energii. Energie z jednoho vidu může být přenesena do jiného vidu ve směru dopředu ale i dozadu a frekvence je posunuta.
Notes: Ztráty světla v optickém vlákně způsobené rozptylem jsou ztráty světla lokálními změnami indexu lomu pokud jsou způsobeny nehomogenitami srovnatelnými s λ/n1 (Raleighův rozptyl) jsou úměrné 1/ λ4.
Nehomogenity mající rozměr λ/n1 <Λ < 1 mm rozptylují světlo především směrem dopředu. Tento typ rozptylu se nazývá Mieův rozptyl. Zdrojem tohoto typu nehomogenit jsou např. nepravidelnosti na rozhraní jádra a obalu, tlak, bubliny, fluktuace průměru vlákna a mikroohybové ztráty.
Mikroohybové ztráty vznikají interferencí povrchové mechanické vlny s vedeným videm.
Ztráty způsobené nelineárním rozptylem:
Stimulovaný Brilouinův rozptyl a Ramanův rozptyl objevují se ve vláknech v případě přenosu velmi vysokých energii. Energie z jednoho vidu může být přenesena do jiného vidu ve směru dopředu ale i dozadu a frekvence je posunuta

## Slide 39
Rayleighův rozptylový koeficient αr je úměrný některým materiálovým parametrům podle rovnice
αr ~ n8. p . (T +Tg) / ρ . v2
kde n je index lomu, p je fotoelastický člen, ρ je hustota, v je rychlost zvuku, T je teplota a Tg je teplota skelného přechodu. Hodnota p může být pro mnohé kapaliny a skla aproximována Lorenz-Lorenzovou hodnotou
p = (n2 – l). (n2 + 2)/ 3n4, která je téměř konstatní a rovna 0,35 pro n z oboru 1,5 – 2,5.
αr bude tedy dominantně ovlivněn změnami n8 a Tg.
Běžná silikátová skla mají n ~ 1,46 a Tg ~1400 oC
organické amorfní polymery n ≥ 1,5 a Tg ~100°C.
Ztráty světla v optickém vlákně způsobené Raleighovým rozptylem
Notes: Rayleighův rozptylový koeficient αr je úměrný některým materiálovým parametrům podle rovnice
αr ~ n8. p . (T +Tg) / ρ . v2
kde n je index lomu, p je fotoelastický člen, ρ je hustota, v je rychlost zvuku, T je teplota a Tg je teplota skelného přechodu. Hodnota p může být pro mnohé kapaliny a skla aproximována Lorenz-Lorenzovou hodnotou
p = (n2 – l). (n2 + 2)/ 3n4, která je téměř konstatní a rovna 0,35 pro n z oboru 1,5 – 2,5.
αr bude tedy dominantně ovlivněn změnami n8 a Tg.
Běžná skleněná vlákna mají n ~ 1,46 a Tg ~1400 oC

## Slide 40
Ztráty materiálovou chromatickou disperzí.
Rozložení světla na vstupu a výstupu z optického vlákna.
Video chormatická disperze https://www.youtube.com/watch?v=PWaNMjimtP0
https://www.youtube.com/watch?v=J4-wCa_VNfA
Notes: Chromatická disperze je známá z rozkladu světlla sklenšným hranolem. Index lomu křemene ale i polymerů je závislý na vlnové délce světla. Materiálovou chromatickou disperzi nemůžeme změnit ta je vlastností materiálu a způsobuje, že světlo různých vlnových délek je přenášeno různě.

## Slide 41
Polarizační vidová disperze
Přenos vláknem bez polarizační vidové disperze
PMD
Polarisation mode dispersion
Přenos vláknem s polarizační vidovou disperzí
Notes: Naopak polarizační vidová disperze může být významně ovlivněna kvalitní výrobou. Jediný vid šířící se jednovidovým vláknem se šíří ve dvou vzájemně kolmých
polarizačních rovinách. Jakákoliv kruhová nesymetrie vlákna (ať už z výroby nebo vnějším tlakem na vlákno) způsobí šíření obou polarizací jinou rychlostí a tedy rozšíření impulzu. Polarizační disperze je mnohem menší než ostatní druhy disperze ale její význam vzrůstá s růstem přenosové rychlosti nad 2,5 Gb/s to je například u kabelové televize.

## Slide 42
Typické průřezy optickými vlákny
Mnohavidové vlákno s krokovým profilem indexu lomu
Materiál:sklo, plast
Průměr jádra: 0.1-1mm
Průměr obalu: 0.2-1mm
NA =0.2-0.5
Útlum 1-1000 dB/km
Mnohavidové vlákno s gradientním profilem indexu lomu
Materiál: sklo
Průměr jádra: 50 μm
Průměr obalu: 125 μm
Útlum 1-10 dB/km
Jednovidové vlákno
Materiál: křemenné sklo
Průměr jádra: 3-10 μm
Průměr obalu: 50 -125 μm
NA < 0.15 Útlum <1 dB/km
Jednovidová vlákna se zvýšenou polarizací
Speciální vlákna (děravá vlákna, PBG vlákna)
Mnohavidové vlákno
Materiál: křemen/vzduch
Průměr jádra: 50 – 200 μm
Průměr obalu: 80 – 300 μm
NA = 0.48
Útlum 30 dB/km
Pro přenos vysokých energii a aplikace ve spektroskopii
Vlákno s dutinami v jádře
Materiál: křemen/vzduch
Průměr jádra: 10 µm
Průměr obalu: 100 µm
Útlum 300 dB/km
95% výkonu je přenášeno vzduchem, vlákno není citlivé na změny teploty a proto je vhodné pro meteorologické aplikace.
Materiál: sklo/vzduch
Průměr jádra: 0.5 – 1,5 mm,
Útlum 2 dB/m
Pro přenos vysokých energii pulsních laserů
Duté vlákno se stříbrnou odrazovou vrstvou
Notes: Speciální optická vlákna využívají vedení signálu vzduchem. U dutého vlákna se stříbrnou odrazovou vrstvou je světlo vedeno skleněnou nebo plastovou kapilárou s postříbřeným vnitřním povrchem. Vlákno, kapilára, má průměr dutého jádra až 1,5 mm a vysoký útlum 2 dB/m což odpovídá 2000 dB/km. Vlákna jsou používána pro přenos vysokých enenrgii pulsních laserů. PBG vlákna- photonic bandgap fibre –jsou založena na jevu zvaném fotonické zakázané pásmo při kterém ve světle procházejícím prostředím s periodickým střídáním indexu lomu je potlačeno šíření světla určité vlnové délky. Periodické střídání indexu lomu u PBG vláken je dosaženo systémem dutin , Vlákno má pásmo u kterého je šíření určité energie nebo vlnové délky zcela zakázano, takže dochází k extrémnímu zvýšení koeficientu odrazu pro případ záření mimo centrální duté jádro a vybraný rozsah úhlů. Centrální duté jádro dovoluje šíření záření s minimální absorbcí. Jev fotonického zakázaného pásma je obdobný polovodičovému jevu. PBG vlákna mají obvykle vyšší útlum v desítkách až stovkách dB/ km v důsledku nedokonalostí geometrie. Průměry vláken jsou obdobné standartním křemenným vláknům od 10 do 100 um. Jsou používány pro přenos vysokých energii laserů, ve spektroskopii a vzhledem k nízké citlivosti na změny teploty mají potenciál pro použití v meteorologii.

## Slide 43
Výroba optických vláken
1) Výroba preformy
Depozice z plynné fáze (MCVD, VAD)
Hořák
Soustruh
Preforma
Reakční zóna
Usazeniny částic kysličníků
Rotující trubka
Směs plynů
SiCl4+BBr3….
Pohyblivý hořák (1700 – 2100°C )
SiCl4 + O2→ SiO2 +Cl2
1) Postupná depozice tenkých vrstev kysličníků
2) Sintrování (2100°C)
1) Výroba preformy→2) tažení optického vlákna
D=1-5 cm
Notes: Výroba optických vláken spočívá ve dvou po sobě následujících krocích . Výrobě preformy a tažení optického vlákna. Při výrobě preformy křemenných vláken je do křemenné trubky vháněna směs kyslíku a chloridu křemíku pro ovlivnění indexu lomu jádra vlákna chlorid křemíku s chloridem germania pro zýšení indexu lomu a nebo s bromidem boru pro jeho snížení.Materiáloptického vlákna, zejména jeho jádro musí být prosté nečistot. Obsah nečist musí být v řádu v ppb tj. 10-9- Pro lepší představu si můžeme představit řadu pomerančů z Prahy do Pardubic z nichž pouze jedenmůže být shnilý.

## Slide 44
2) Tažení optických vláken z preformy
Výroba optických vláken
Podavač
Preforma
Pec
Měření průměru vlákna
Nanášení primární polymerní ochrany
UV vytvrzovací pec
Navíjecí buben
Vlákno
Kontrola průměru vlákna
Notes: Výroba optických vláken spočívá ve dvou po sobě následujících krocích. Výrobě preformy a tažení optického vlákna. Při výrobě preformy křemenných vláken je do křemenné trubky vháněna směs kyslíku a chloridu křemíku a pro ovlivnění indexu lomu jádra vlákna chlorid křemíku s chloridem germania pro zýšení indexu lomu a nebo s bromidem boru pro jeho snížení. Pro dosažení co nízkého útlumu světla ve vlákně Obsah nečist v materiálu jádra musí být v řádu v ppb tj. 10-9- Pro lepší představu si můžeme představit řadu pomerančů z Prahy do Pardubic z nichž pouze jeden může být shnilý. Chlorid křemíku a germania se dají doobře zbavit nečistot destilací. Podél křemenné trubky se pohybuje hořák a v trubce, při teplotě okolo1700 °C dochází k reakci chloridů s kyslíkem za vzniku příslušných kysličníků, které se usazují na stěnách trubky. Při každém přejezdu hořáku se může změnit složení směsi plynů a tím i index lomu v dané vrstvě. V konečné fázi je zvýšena teploty na 2100 °C a ke kolapsu, sintrování, protavení nanesených vrstev .
Preforma- skleněná tyč je upevněna do podavače, který posunuje její konec do pece s teplotou kolem 2000 C. Z preformy je taženo vlákno o průměru 50 – 250 mikrometrů, standartní průměr je 125 mikrometrů. Pod pecí je měření průměru vlákna a nanášení a vytvrzování primární polymerní ochrany. Vlákno ihned po vytažení musí mít chráněn povrch proti vzniku a šíření trhlinek v důsledku kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Průměr vlákna je kontrolován zpětnou vazbou mezi měřením průměru vlákna a rychlosti odtahování.

## Slide 45
Výroba optických vláken
2) Tažení optických vláken z preformy
Průmyslové tažné zařízení. Výška 5- 10 m.
Cívky s návinem optického vlákna s primární ochranou.

## Slide 46
Copyright © 2003 Heathway Products Division, N.M. Knight Company Inc P.O. Box 1099 • 1001 South 2nd Street • Millville, NJ 08332 • Phone 856-327-4855 • Fax 856-825-9142 • E-mail: sales@heathway.com
Rosendahl Nextrom Oy Ensimmäinen savu PO Box 44 01511 Vantaa Finland
CONTACT US
+358 9 5025 1 office.finland@rosendahlnextrom.com
Výroba optických vláken
2) Tažení optických vláken z preformy
TECHNICAL DATA:
Preform Diameter: 10 mm to 50 mm, typically
Preform Lengths: 500 mm to 2000 mm
Product Diameters: 80µm to 15 mm
Process Speeds: 0.1 to 500 m/min
Coatings: Acrylate, Silicone, Polyimide
Laboratorní tažné zařízení. Výška 2- 4 m.

## Slide 47
Optické kabely
Video největšího výrobce optických vlíáken CORNING https://www.youtube.com/watch?v=N_kA8EpCUQo
Pokládání podmořského kabelu

## Slide 48
As telecom demands grow, optical fibers will need to level up
Scientists explore how to revamp the hair-thin silica glass fibers to transmit more and more data
by Mitch Jacoby
MARCH 16, 2020 | APPEARED IN VOLUME 98, ISSUE 10
Podmořské optické kabely