## Slide 1: 4. 11.2010 Optická vlákna. Optický senzor (vláknový)
Optické sensory pro měření v chemických a biochemických reaktorech II
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS

## Slide 2: 4. 11.2010 Optická vlákna. Optický senzor (vláknový)
Měření doby života excitovaného stavu fluorescence pomocí fázové detekce. (Doplnění k předcházející přednášce)
Vedení světla vlnovodem
  Numerická apertura , útlum světla
      Přenášená vlnová délka, materiál
      Jednovidový vlnovod. Mnohavidový vlnovod.
      Index lomu, rozdělení po průřezu
      Rozdělení vlnovodů
  Ztráty světla
    způsobené materiálem vlákna
    Rozptylem
Optický vláknový senzor
  Vnitřní
  Vnější
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS

## Slide 3
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS
Časově rozlišená fluorescence
Časová závislost pulsu světelného zdroje a odezvy vzorku ukazuje postupný pokles intenzity fluorescence s časem. Vypočtená doba života podle rovnice první řádu je 1.309±0.003 ns.
zdroj
vzorek
výpočet

## Slide 4
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS
Schéma měření s časově korelovaným jedno-fotonovým fluorometrem.
Pulsní světlo zdroje excituje opakovaně vzorek. Emise vzorku je zaznamenávána detektorem a zároveň excitační záblesky jsou detekovány synchronizačním modulem (SYNC). Oddělovač stálé části (CFD) odpovídá pouze na první detekovaný foton nezávisle na jeho amplitudě. Tento první foton emitovaný vzorkem dává stopu signálu z konvertoru času a amplitudy (TAC). Excitační pulsy spouští startovácí signál. Mnohakanálový analyzátor (MCA) zaznamenává opakované signály start-stop jednofotonových dopadů z TAC a generuje histogram počtu fotonů jako funkce času. Z tohoto histogramu je vypočítávána doba života.
Notes: The frequency domain, for example, is
compatible with a strong, tunable continuouswave
xenon excitation source that seamlessly
covers a wide spectral range. With the frequency
domain, lifetimes as short as 10 picoseconds can
be measured with a continuous source, tunable
from the UV to the near-IR. All other conditions
being equal, frequency domain is usually faster
than time domain.
Time-domain instruments have no continuously
tunable, pulsed source from the UV to
IR, so the choice of excitation wavelength is
more limited. Because of pulse-width, lifetimes
are usually limited to no shorter than just under a
nanosecond with a flash lamp, though they can
operate at picosecond timeframes with inexpensive
diode sources. On the other hand, TCSPC is
compatible with precise and inexpensive pulsed
light-emitting diodes and diode-laser sources.
The single-photon detection method is preferred
when photon emission is too weak for frequency-
domain detection. There is a sacrifice in
available wavelengths for UV excitation, important
for some biological samples, when the flash
lamp is used, and may be inconvenient and slow.
Most important for you, Jobin Yvon, uniting
Spex® and IBH, now offers both time- and frequency-
domain instruments to optimize your research
time and effort. The choice is yours.

## Slide 5
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS
Fázová detekce fluorescence
Úhel posunu fáze (φ) a demodulace (M). Intenzita světla zdroje je sinusově modulována.
vzorek
zdroj

## Slide 6
Fázová detekce doby života excitovaného stavu.
Cos θ = [1+(2 π ν τf )2]/1[2
Fázový posun excitovaného a emitovaného světla
Frekvence excitovaného světla
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS
Notes: Měření doby života excitovaného stavu se provádí bud´excitací velmi krátkými nanosekundovými pulsy a časovým měřením intensity emitovaného světla a nebo v přenosných přístrojích se využívá fázové detekce. Excitační světlo je fázově modulováno a měří se fázový posun emitovaného světla.

## Slide 7
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS
Multifrequency Cross-Correlation fluorometer.
Z nemodulovaného světla zdroje excitační monochromátor vybírá vlnovou délku. Syntetizér (Amp1) řídí Pockelovu celu na základní frekvenci, Rf, která moduluje excitační paprsek . Modulovaný paprsek excituje vzorek. Emisní monochromátor (Emis.Mono.)vybírá vlnovou délku modulované fluorescence. Fotonásobič (PMT) je modulován zesíleným (Amp2) pomocným syntetizátorem (Slave) na základě Rf a nízkofrekvenčního cross-corelačního posunu (Δf). Emise vzorku Rf je vyrušena pomocnou frekvencí Rf + Δf, takže získaný signál Δf obsahuje stejný úhel posunu fáze (φ) a demodulační poměr (M) jako fluorescence.

## Slide 8
Princip vedení světla vlnovodem: totální odraz světla na rozhraní dvou materiálů s rozdílným indexem lomu.
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS
Totální odraz na rozhraní jádra a obalu u mnohavidového křemenného vlákna (obal křemenné sklo a jádro křemenné sklo dopované germaniem.

## Slide 9
n1 < n2
n1 > n2
Při průchodu světla z jednoho transparentního prostředí do druhého část světla je odražena a část prochází.
Podmínky totálního odrazu (TIR):
1) Index lomu prostředí ze kterého paprsek vystupuje je vyšší než prostředí do kterého vstupuje
2) Úhel vstupu je vyšší než kritický úhel
Jev TIR způsobuje 100% odraz. V přírodě neexistuje jiný případ kdy by světlo bylo 100% odráženo.
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS

## Slide 10
Princip vedeni světla vlnovodem
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS
Přenášené paprsky
jádro
obal
Konus přenášeného světla
Paprsky nepřenášené jádrem světlovodu

## Slide 11
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY OPTICKÉHO VLÁKNA
Numerická apertura (NA)
Útlum = ztráty světla ve vlákně =
= Absorbcí a rozptylem v materiálu + nedokonalostí geometrie vlákna (mikroohybové) + interferencí vidů
Rozměry jádra a obalu –jednovidový, mnohavidový vlnovod
Materialové – určují vlnovou délku přenášeného světla
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS
jádro
obal

## Slide 12: Numerická apertura = sinus poloviny maximálního úhlu světla, které je vlákno schopno přenést.
NA = sin θ = 1/2(n21 – n22)1/2
θ
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS
Jádro, n1
Obal, n2
Maximální úhel vstupu přenášeného světla úhel
Konus přenášeného světla

## Slide 13
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS
Totální odraz na rozhraní jádra a obalu u mnohavidového křemenného vlákna (obal křemenné sklo jádro křemenné sklo dopované germaniem.

## Slide 14: Počet vedených modů N≈ v2/2
V=2π/b2 (n21 –n22)1/2
Poloměr jádra
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS

## Slide 15
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS
Typické průřezy optickými vlákny
Mnohavidové vlákno s krokovým profilem indexu lomu
Materiál:sklo, plast
Průměr jádra: 0.1-1mm
Průměr obalu: 0.2-1mm
NA =0.2-0.5
Útlum 1-1000 dB/km
Mnohavidové vlákno s gradientním profilem indexu lomu
Materiál: sklo
Průměr jádra: 50 μm
Průměr obalu: 125 μm
Útlum 1-10 dB/km
Jednovidové vlákno
Materiál: křemenné sklo
Průměr jádra: 3-10 μm
Průměr obalu: 50 -125 μm
NA < 0.15 Útlum <1 dB/km
Jednovidová vlákna se zvýšenou polarizací

## Slide 16
Mikrostrukturní polymerní optická vlákna (photonic crystal fibres), děravá vlákna.
Struktury jako malé bublinky s průměrem mikronového rozměru. Žádnému fotonu není dovoleno se šířit jako elektron v pevné hmotě nebo změny effektivního indexu lomu tvarují přiměřený profil.
Mikrostrukturní vlákno efektivní změna indexu lomu

## Slide 17
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS
Příprava preformy křemenného optického vlákna
Polymerní optické vlákno s dutým jádrem

## Slide 18
Profil indexu lomu ve vlakně a změna signálu vedením ve vlákně.
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS
Signál na vstupu
Signál na výstupu

## Slide 19
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS
Vedení světla optickým vláknem s krokovým profilem indexu lomu.
mnohavidovým
jednovidovým

## Slide 20
Přenos jednoho pulsu mnohavidovým vláknem s krokovým profilem indexu lomu.
Přenos více pulsů mnohavidovým vláknem s krokovým profilem indexu lomu.

## Slide 21
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS
Přenos světla ve vlákně s gradientovým profilem indexu lomu.
Šíře pulsu vlákna s gradientním profilem indexu lomu
Šíře pulsu vlákna s krokovým profilem indexu lomu

## Slide 22: Útlum světla
db/km
Útlum světla ve vlákně = záporný dekadický logaritmus poměru intenzity výstupního a vstupního světla.
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS

## Slide 23: Ztráty světla ve vlákně materiálem:
Jestliže je původní intenzita světal Io a po proběhnutí vzdálenosti X se sníží na I, pak platí
I=Io exp(-αtX)
Kde αt je celkový koeficient útlumu skládající se ze dvou částí – rozptylové αr a absorpční αa
αt = αr + αa
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS

## Slide 24
Závislost útlumu na vlnové délce přenášeného světla pro světlovod s jádrem s vysokým obsahem SiO2.
Ztráty ve vlákně
Absorpce OH iontů
Raleighův rozptyl
IČ absorpce
UV absorpce

## Slide 25: Útlum v plastovém vlákně je o tři řády vyšší než ve skleněném vlákně.
Útlum plastového vlákna

## Slide 26
Ztráty lokálními změnami indexu lomu pokud jsou způsobeny nehomogenitami srovnatelnými s λ/n1 (Raleighův rozptyl) jsou úměrné 1/ λ4.
Nehomogenity mající rozměr λ/n1 <Λ < 1 mm rozptylují světlo především směrem dopředu. Tento typ rozptylu se nazývá Mieův rozptyl. Zdrojem tohoto typu nehomogenit jsou např. nepravidelnosti na rozhraní jádra a obalu, tlak, bubliny, fluktuace průměru vlákna a mikroohybové ztráty.
Mikroohybové ztráty vznikají interferencí povrchové mechanické vlny s vedeným videm.
Ztráty způsobené nelineárním rozptylem:
Stimulovaný Brilouinův rozptyl a Ramanův rozptyl objevují se ve vláknech v případě přenosu velmi vysokých energii. Energie z jednoho vidu může být přenesena do jiného vidu ve směru dopředu ale i dozadu a frekvence je posunuta.

## Slide 27
Rayleighův rozptylový koeficient αr je úměrný materiálovým parametrům podle rovnice
αr ~ n8. p . (T +Tg) / ρ . v2
kde n je index lomu, p je fotoelastický člen, ρ je hustota, v je rychlost zvuku, T je teplota a Tg je teplota skelného přechodu.
Hodnota p může být pro mnohé kapaliny a skla aproximována Lorenz-Lorenzovou hodnotou
p = (n2 – l). (n2 + 2)/ 3n4,
která je téměř konstatní a rovna 0,35 pro n z oboru 1,5 – 2,5.
αr bude tedy dominantně ovlivněn změnami n8 a Tg.
Běžná skleněná vlákna mají n ~ 1,46 a Tg ~1400 oC.

## Slide 28
Chromatic dispersion
Modal dispersion
Ztráty chromatickou disperzí.
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS

## Slide 29
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS
Optické kabely

## Slide 30
Polymerní optické vlákno
PMMA jádro
Obal z Fluorovaného polymeru
Polyethylen/PVC, ochranný plášť
Standartní PMMA (poly(methylmethakrylátové))
step-indexové vlákno (POF)

## Slide 31: Optický vláknový sensor.
Vnější – optické vlákno je použito k přenosu světla od zdroje světla k citlivého elementu a zpět k detektoru.
Vnitřní – vlnovodná struktura vlákna je součástí citlivého elementu.
Všechny typy ztrát ve vlákně se dají použít ke konstrukci vnitřního vláknového sensoru
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS

## Slide 32
Ztrátový optický senzor pro měření mikroposuvů
Vazební senzor – měření síly vychylující vlákno – využití pro měření gravi-tačního pole
Vazební senzor – vazba mezi sousedními vlnovody je zprostředkována evanes-centní vlnou – závislost na indexu lomu prostředí mezi vlnovody

## Slide 33
Ztrátový optický senzor s evanescentní vlnou
Výkon odčerpaný z jádra vlnovodu závisí na indexu lomu v oblasti evanescentní vlny (index lomu závisí také na teplotě).
Indexy lomu
Voda 1
Glycerol 1,473
Ethanol 1,36
Benzylalkohol 1,54

## Slide 34
Tlakový senzor založený na mikroohybových ztrátách.
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS
Příklady optických senzorů
Vlákno
Tlak
Notes: Microbending Sensor
A Microbending Sensor consists of two plates between which passes an optical fibre. The plates have parallel grooves on their facing surfaces and the grooves from the two plates interleave with each other. This means that the high point between two grooves on, say, the upper plate lies above a groove on the lower plate. The fibre passing between the plates is therefore bent alternatively up and down.
When a fibre is bent sufficiently the light in the core no longer meets the cladding at an angle equal to or greater than the critical angle. TIR, therefore, does not occur. This means that light escapes into the cladding and doesn't reach the end of the fibre This is called "microbending loss". The more the plates press the more loss occurs. A detector at the end of the fibre can thus measure how much pressure is on the pIates This has a military application in submarine detection.

## Slide 35
Optický gyroskop se skládá z dlouhého vlákna natočeného na cívku. Laserové světlo je vpuštěno z obou konců vlákna pomocí beamsplitru, který odráží 50% světla a 50% světla propouští. Světlo procházející cívkou ve směru hodinových ručiček vystupuje z vlákna ve stejné fázi jako světlo procházející proti směru hodinových ručiček.
Jestliže gyroskop rotuje, řekněme, ve směru hodinových ručiček, potom světlo procházející vláknem ve směru hodinových ručiček bude potřebovat delší dobu k dosažení konce vlákna protože konec se vždy pohybuje pryč od světla. Podobně světlo pohybující proti směru hodinových ručiček bude potřebovat méně času k dosažení druhého konce a protože konec se pohybuje proti světlu. To zavádí fázový rozdíl mezi vstupními paprsky, který je úměrný rychlosti rotace gyroskopu.
Academy of Sciences of the Czech Republic INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS
Příklady optických senzorů
Notes: Fibre Optic Gyroscope
The fibre optic gyroscope consists of a long length of fibre wound into a coil. Laser light is sent into both ends of the fibre using a beam splitter which reflects 50% of the light and transmits 50%. Light travelling round the coil clockwise emerges from the end of the fibre with the same phase as the light travelling in the anticlockwise direction. This is because both have travelled exactly the same distance
If the gyroscope is now rotated, say, in the clockwise direction, then the light travelling round the fibre coil in the clockwise direction will take longer to reach the end of the fibre because the end is always moving away from the light. Likewise light travelling in the anticlockwise direction will take less time to reach the other end because that end is moving towards the light. This introduces a phase difference between the two emerging beams of light which is proportional to the rate of rotation of the gyroscope.

## Slide 36
Evanescentní senzory
Snímání otisků prstů
Osvětlení laserem
Digitální kamera
Pravoúhlý hranol
Prst

## Slide 37
Vstupní úhel světla je nižší než kritický
Odražené světlo
Stálá vlna
Vstupní světlo
Vznik evanescentní vlny
Exponenciální útlum amplitudy
Evanescentní vlna
Prostředí s vyšším indexem lomu
Prostředí s nižším indexem lomu

## Slide 38: Evanescentní sensor
Chemické a biologické senzory využívají evanescení pole k detekci nízkých koncentrací reagentů. Evanescentní pole je citlivé především ke změně indexu lomu obalu vlákna.
Když je analyt absorbován v chemicky nebo biologicky aktivní vrstvě hranolu a v případě optického vlákna obalu, mnění se index lomu a útlum TIR rozhraní.
U sensorů využívajíccíh mnohavidové vlákna se citlivost zvyšuje s počtem odrazu to znamená s vyšším přenášeným modem a vyšší numerickou aperturou

## Slide 39
Na rozhraní opticky hustšího a opticky řidšího prostředí malá část vlny se šíří kolmo k povrchu a vytváří tak elektromagnetické pole - evanescentní pole - v úzké oblasti opticky řidšího prostředí (penetrační hloubka).
Když je dostatečně blízko rozhraní, evanescentní vlna muže díky tunelovému efektu být spojena s vlnou, která se dále šíří.
Penetrační hloubka je funkcí rozdílu indexů lomu úhlu vstupu paprsku a vlnové délky. Pro světelný paprsek mající konečnou šířku, evanescentní vlna prochází částečně opticky řidším mediem než vstoupí zpět do opticky hustšího media. Tato vzdálenost se nazývá Goos Hanschenův posun a může být určena pro velmi úzké paprsky.
Širší paprsky produkují evanescentní pole jehož intensita může být měřena v jednotkách energie na plochu za sekundu. Intensita evanescentního pole klesá exponenciálně se vzdáleností od povrchu:
Kde I(z) je intenzita v kolmé vzdálenosti od rozhraní z I(o) je intenzita na rozhraní. Charakteristická penetrační hloubka (d) pro vlnovou délku λ(o) světla vstupujícího ve vakuu
d = λ(o) /4π(n1)2 sin2 – n22)-1/2
Penetrační hloubka obvykle dosahuje 30-300 nm, je nezávislá na směru polarizace vstupního světla a klesá s rostoucím úhlem odrazu. Hodnota d je obvykle řádu vlnové délky vstupního světla. Když je úhel vstupu roven kritickému úhlu, d →∞.
I(z)=Ioe-z/d
Evanescentní vlna

## Slide 40: Evanescentní vlna
Úhel vstupu
48°
Safír n1 =1.78
Voda n2 =1.33
Pod penetrační hloubkou
Nad penetrační hloubkou
Penetrace d= 516 nm pro úhel vstupu 48°a 34 nm pro úhel vstupu 80°.
I(z)=Ioe-z/d

## Slide 41: Evanescentní vlna v optickém vlákně.
Model šíření světla vlnovodem představovaný miliony nekonečně tenkých paprsků dobře vysvětluje úplný odraz na rozhraní. Nicméně není to úplný obraz, protože světlo je také vlnou. To znamená, že se šíří prostorem přes sklo a přes jakekoliv transparentní prostředí ve formě elektromagnetických vln, která jako všechny pohybující se vlny má tendenci se šířít při svém pohybu. Tato charakteristika nás vede k tomu abychom se hlouběji zabývali TIR na rozhraní. Ćást energie světelné vlny v jádře skutečně penetruje do optického obalu do velmi malé hloubky. To si můžeme představit jako únik z vlákna a okamžité navrácení. Toto drobné pronikání světelné energie do obalu se nazývá evanescentní vlnou.

## Slide 42: Evanescentní vlna v optickém vlákně.
V jednovidovém vlákně je vrstva světelné energie obklopující jádro všude podél. Energetický tok této evanescentní vlny je souběžný s povrchem jádra a ve stejném směru jako hlavní tok energie uvnitř jádra.
Jednovidová vlákna musí mít proto nejen jádro ale i obal z materiálu s velmi nízkým útlumem, protože evanescentní vlna představuje velkou část přenášené energie. Jestliže je hodně z této energie absorbováno obalem dochází k přenosu další energie z jádra tak aby byla absorbovaná energie nahrazena.

## Slide 43
Zhášený úplný vnitřní odraz (Frustrated total internal reflection (FTIR)) se vyskytuje když v blízkosti evanescentního pole je třetí prostředí s vyšším indexem lomu takže nemůže docházet k úplnému vnitřnímu odrazu mezi prostředími 2 a 3, a prostředí 1 a 3 nejsou v přímém kontaktu. Evanescentní pole ve druhém prostředí je potom schopné excitovat propagační pole ve třetím prostředí a aktivovat úplný odraz v prostředí prvním.

## Slide 44
Listeria monocytogenes, E. coli O157:H7, Campylobacter spp ., Salmonella spp.. R
Kontaminace potravin
Evanescentní senzor pro detekci patogenních bakterií
Notes: Miniaturní senzor s optickými vlakny detekujícími patogení bakterie v tekutinách vyvinuly během 3 let na universite Purdue.
Průtočný sensor je tvořen optickým vláknem v jehož obalu jsou zakotveny protilátky specifické pro příslušné bakterie. Po ponoření do kapaliny bakterie je zachycena na povrchu vlákna. Přítomnost sledovaných bakterií je potvrzena přidáním další protilátky která kromě toho že rozliší nebezpečnou bakterii po ozáření laserem emituje fluorescenci. Tato protilátka složí vlastně jako praporek signalizující přítomnost pathogenu.

## Slide 45: Evanescentní senzor pro detekci patogenních bakterií.
Miniaturní senzor s optickými vlakny detekujícími patogení bakterie v tekutinách vyvinuly během 3 let na universite Purdue.
Průtočný sensor je tvořen optickým vláknem v jehož obalu jsou zakotveny protilátky specifické pro příslušné bakterie. Po ponoření do kapaliny bakterie je zachycena na povrchu vlákna. Přítomnost sledovaných bakterií je potvrzena přidáním další protilátky která kromě toho že rozliší nebezpečnou bakterii po ozáření laserem emituje fluorescenci. Tato protilátka složí vlastně jako praporek signalizující přítomnost pathogenu.
Průtočný sensor je tvořen optickým vláknem v jehož obalu jsou zakotveny protilátky specifické pro příslušné bakterie. Po ponoření do kapaliny bakterie je zachycena na povrchu vlákna. Přítomnost sledovaných bakterií je potvrzena přidáním další protilátky která kromě toho že rozliší nebezpečnou bakterii po ozáření laserem emituje fluorescenci. Tato protilátka složí vlastně jako praporek signalizující přítomnost pathogenu

## Slide 46
laser
Evanescentní senzor pro detekci patogenních bakterií (schema detekce)
Optický obal
Jádro optického vlákna
Optický obal
Protilátka 1
Protilátka 2
detektor
10 nm
125 μm
50 μm
2 μm
10 nm
Notes: Průtočný sensor je tvořen optickým vláknem v jehož obalu jsou zakotveny protilátky specifické pro příslušné bakterie. Po ponoření do kapaliny bakterie je zachycena na povrchu vlákna. Přítomnost sledovaných bakterií je potvrzena přidáním další protilátky která kromě toho že rozliší nebezpečnou bakterii po ozáření laserem emituje fluorescenci. Tato protilátka složí vlastně jako praporek signalizující přítomnost pathogenu

## Slide 47
Obr. 4. Optický biosenzor s imobilizovanými protilátkami.
Optické vlastnosti senzoru se mění v důsledku záchytu antigenu v oblasti evanescentní vlny, která proniká do testovaného prostředí s intenzitou exponenciálně se zmenšující se vzdáleností od povrchu převodníku (penetrační hloubka vlny bývá 60–200 nm).

## Slide 48
Biochemický senzor s Mach Zenderovým interferometrem

## Slide 49: Machův-Zehnderův interferometr
s optickými vlákny
se zrcadly
kanálkové vlnovody a fázový modulátor

## Slide 50: Senzor s povrchovým plazmonem

## Slide 51: Evanescentní vláknový senzor toluenu
Sensors 2002, 2, 195-204
Vliv přídavku toluenu do vody na přenos světla
vláknem s obalem z xerogelu.
Citlivá část : 30 cm křemenné vlákno, průměru 400 μm, pokryté xerogelem.
Míchaný roztok
Laser dioda
photodioda

## Slide 52
Vláknově optické senzory – hudba budoucnosti
Automatizace • ročník 52 • číslo 10 • říjen 2009 strana 577
Autor: Hanáček F., Látal J., Skapa J., Vašinek V., Koudelka P., Šiška P.
Jemná mechanika a optika duben 2010